УТЕПЛИТЕЛЬ  ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

1200 х 600 х 50мм

цена за лист-585 руб

Характеристики продукции:

| №п/п | Наименование показателей | Норма по ТУ | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кажущаяся плотность кг/м3 , в пределах | 50-60 | ГОСТ 409-77 |
| 2. | Прочность при сжатии при 10% линейной деформации, кПа, в пределах | 200-400 | ГОСТ 23206-77 |
| 3. | Количество закрытых пор, %, не менее | 88 | ГОСТ 6-05-484-89 |
| 4. | Водопоглощение за 24ч, см3 /м2, не более | 200 | ГОСТ 20869-75 |
| 5. | Коэффициент теплопроводности, Вт/м.К, не более | 0,028 | ГОСТ 7076-99 |
| 6. | Температура эксплуатации, | 125гр. Краткосрочн. до 160гр. |  |

- Цены действительны с 02 октября 2015 года.