ПЛИТА ППУ

(пенополиуретан)

для тёплого пола

размеры 1000 х 500 х 25 мм

цена за лист-395 руб.

Характеристики продукции:

| № п/п | наименование показателей | норма по ТУ |
| --- | --- | --- |
|  | плотность, кг/м3 | 50-60 |
|  | разрушающее напряжение КПа, при сжатии | 200-400 |
|  | количество закрытых пор, % | не менее 88 |
|  | водопоглощение, % от объема | 1,2-2,0 |
|  | теплопроводность, Вт/м*К | 0,025 |
|  | температура эксплуатации, 0 С | до 125 (кратковременно до 160) |

- Цены действительны с 09 сентября 2015 года.